还原剂采购质计量条款

- 质量要求

还原剂的技术指标应符合表1  要求。

表  1   技术指标

| 项 目 | 要 求 值 | 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 含S量 % | ≤0.5 | 0.6 |
| 水份 % | ≤3.0 | 6.0 |
| 灰份 % | ≤12.0 | 15.0 |
| 挥发份 % | ≤12.0 | 15.0 |
| 固定碳 % | ≥80% | 72% |
| 粒度 0.2—3mm | ≥90% | 80% |
| 粒度 ≥6mm | 0 | 0 |

- 取样和验收

  - 在供方或其代表在场时，由需方质量计量部负责对还原剂的质量进行验收。

  - 取样

供方还原剂应成批提交检验，由同一品级并在某一段时间集中到货的还原剂组成一个交付批次，需方对每一交付批次进行随机抽样检验，抽样数为每个批次总数的10%。

2.3  检验结果的判定

供方应随货提供质保书，当需方分析结果与供方质保书不一致时，由供需双方协商解决；不能协商一致时可交由双方所认可的第三方仲裁；当供方不能随货提供质保书时，以需方的取样分析结果为结算依据。

- 计量

  - 供方还原剂应袋装完好用汽车运输，所用汽车必须清扫干净，不能混有其它杂物。

  - 还原剂的重量以需方计量为准，需方能向供方提供所使用计量器具的有效检定合格证书。

  - 当检验结果符合表1《技术指标》中的要求值时，实际结算数量即为计量重量。如检定结果超出要求值而低于限制的还原剂时，结算数量在计量重量中分别加倍扣除超出部分，其中：含S量、水分、灰分、挥发份、固定碳超出部分2倍扣除，超过限制部分3倍扣除,在还原剂使用正常（以生产反馈为准）时，粒度不符合上述标准不作扣除，但若还原剂使用不正常且粒度未满足上述标准时，超出部分2倍扣除或该批次作退货处理，且已使用部分不予结算。