浸渍石墨指标

| 性 能 指 标 Properties | 单位 Unit | 指标值 Numerical value |
| --- | --- | --- |
| 体积密度 # Bulk Density | g/cm3 | 1.72 |
| 电阻率 ## SpecificResistance | μΩ-m | 7.5 |
| 灰份含量 # Ash Content | ### PPM | 600 |
| 气孔率 #### Porosity | % | 14 |
| 抗压强度CompressiveStrength | ### Mpa | 35 |
| 抗折强度 ##### Flexural Strength | ### Mpa | 25 |
| 抗拉强度 ## Tensile Strength | ###### Mpa | 20 |
| ## 纯度 | ### % | 99.9 |
| 硬度 ## Shore Hardness |  | 30 |
| 热膨胀系数 C.T.E | X10-6/℃ | 2.0 |
| 导热 ## Thermal Conductivity | W/m.k | 190 |
| 颗粒尺寸 Grain Size | 毫米 | 0.8 |